Форма  № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

# Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра механіки

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор

з науково-педагогічної  роботи

___________________________

“______”_______________20___ р.

## ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

_____________Реологія композиційних матеріалів _____________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

галузі  знань_________0402 фізико-математичні науки _________________________

(шифр і назва  галузі  знань)

напряму підготовки______7.04020201__механіка______________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)__теоретична   та   прикладна_механіка__________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації______________________механіка______________________________

(назва спеціалізації)

факультету ______________механіко-математичного____________________________

(назва  факультету)

| Форма Навчання | Курс | Семестр | Кредитів ECTS | Загальний обсяг (год.) | Всього аудит. (год.) | у тому числі (год.): | Самос- тійна робота (год.) | Контрольні (модульні) роботи (шт.) | Розрахунково-графічні роботи (шт) | Курсові проекти (роботи), (шт.) | Залік (сем.) | Екза-мен (сем.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лекції | Лабора-торні | Прак- тичні |  |  |  |  |  |  |
| Денна | 5 | 9 | 1 | 36 | 16 | 16 |  |  | 20 |  |  |  | 9 |  |

Робоча програма складена на основі: освітньо-професійної програми ГСВО спеціальності __7.04020201___теоретична та прикладна механіка_

Робочу програму склав _ доц. Кузь І.С.____

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри механіки механіко-математичного факультету

Протокол № ___ від  “____”________________20__ р.

Завідувач кафедри    механіки

_______________________ /_Сулим Г.Т._____/

(підпис)			 (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р.

1.РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ

| Шифр умінь та змістових модулів | Зміст умінь, що забезпечується |
| --- | --- |
| 1 | Студент повинен засвоїти основні поняття лінійної теорії в’язкопружності та опанувати методи розв’язування відповідних крайових задач, а також застосувати отримані знання (реологічні моделі) до деформування полімерних та композиційних матеріалів.. |

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Лекційний курс

| Шифр змістового модуля | Назва змістового модуля | Кількість аудиторних годин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Механічні властивості та особливості деформування полімерів. В’язкопружні тіла із загальним законом лінійного деформування. Метод осереднення для в’язкопружних композитів | 16 |

2.2.  Самостійна робота студента:

- Опрацювання  лекційного матеріалу протягом семестру –  5 год.

- Підготовка до  колоквіуму та контрольної роботи –  5  год.

- Матеріал для самостійного опрацювання  - 10 год.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Література базова

- Савін Г.М., Рущицький Я.Я. Елементи механіки спадкових середовищ. –К.: Вища школа, 1976.

- Победря Б.Е. Механика композиционных материалов. –М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984.

- Кристенсен Р. Введение в теорию вязкоупругости. –М.: Мир, 1974.

#### Література додаткова

- Малмейстер А.К., Тамуж В.П., Гетерс Г.А. Сопротивление полимерных и композитных материалов /3-е изд./. –Рига: Зинатне, 1980.

- Геракович К. (ред.) Неупругие свойства композиционных материалов. –М.: Мир, 1978.

- Либовиц Г. (ред.) Разрушение, т.7, ч.1,2. –М.: Мир, 1976.

- Кристенсен Р. Введение в механику композитов. –М.: Мир, 1982.

КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою.

Для отримання заліку потрібно набрати за поточну успішність більше 51 бала.

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

9 семестр   Вид контролю –  залік.

Семестровий контроль:

Колоквіум  –   50  балів

Контрольна робота  -   50  балів

Усього – 100 балів.

Автор _____________________/_________Кузь І.С._____________/

(підпис)                                                   (прізвище та ініціали)

Форма  № Н - 3.04

### Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра   механіки

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор

з науково-педагогічної роботи

___________________________

“______”_______________20___ р.

## РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

_________________Реологія композиційних матеріалів_____________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

галузі  знань _________0402 фізико-математичні науки_________________________

(шифр і назва галузі  знань)

напряму підготовки__________7.04020201_механіка____________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)__теоретична   та   прикладна_механіка__________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації___________________механіка_________________________________

(назва спеціалізації)

факультету _______механіко-математичного__________________________________

(назва факультету)

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

_Реологія композиційних матеріалів_. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки _механіка_, спеціальність механіка. - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011.

Розробники:	доцент Кузь І.С.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри механіки

Протокол № ___ від  “____”________________20__ р.

Завідувач кафедри механіки

_______________________ (     Сулим Г.Т.    )

(підпис)                                               (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р.

Схвалено методичною комісією за  напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від  “____”________________20___ р.

“_____”________________20__ р. Голова     _______________(  _____________________)

(підпис)                                   (прізвище та ініціали)

# Опис навчальної дисципліни

# (Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни

# “ реологія композиційних матеріалів”)

| Найменування показників | Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень | Характеристика навчальної дисципліни |
| --- | --- | --- |
|  |  | денна форма навчання |
| Кількість кредитів 1 | Галузь знань 0402 фіз.-мат.науки (шифр, назва) | цикл фунд. і проф. орієнтованих дисциплін |
| Змістових модулів – 1 | Напрям 7.080301 механіка (шифр, назва) | Рік підготовки: |
|  | Спеціальність (професійне спрямування) Механіка | 5 |
|  |  | Семестр |
| Загальна кількість годин – 36 |  | 9 |
|  |  | Лекції |
| Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних 1/0 самостійної роботи студента – 1 | Освітньо-кваліфікаційний рівень: Спеціаліст | 16 год. |
|  |  | Самостійна робота |
|  |  | 20 год. |
|  |  | Вид контролю: колоквіум, контрольна робота |

# Мета та завдання навчальної дисципліни

Курс “Реологія композитів” є важливим у підготовці спеціалістів в області механіки деформівного твердого тіла. Студент повинен засвоїти основні поняття лінійної теорії в’язкопружності та опанувати методи розв’язування відповідних крайових задач, а також застосувати отримані знання (реологічні моделі) до деформування полімерних та композиційних матеріалів. Це дасть змогу зрозуміти фізичну природу та сутність реологічних властивостей композиційних і полімерних матеріалів та оцінити експлуатаційні можливості конструкцій з таких матеріалів.

Цей курс є безпосереднім продовженням курсу “Механіка композиційних матеріалів”, який входить у підготовку бакалавра-механіка. Він вимагає також знання таких курсів:

- теорія пружності та пластичності;

- матеріалознавство;

- рівняння математичної фізики;

- інтегральні перетворення в задачах МДТТ;

механіка руйнування.

# Програма навчальної дисципліни

9 семестр

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Механічні властивості та особливості деформування полімерів. Полімерні матеріали та методи їх отримання. (1). Релаксаційні явища в полімерах (1). Характерні особливості поведінки кристалічних полімерів при деформуванні (1). Міцність і руйнування полімерів (1). Колоквіум

Тема 2. В’язкопружні тіла із загальним законом лінійного деформування. 1. Деякі відомості з математичного аналізу:

а) зв’язок між звичайним лінійним диференціальним рівнянням та інтегральним рівнянням Вольтерра 2-го роду (1)

б) розв’язок інтегрального рівняння Вольтерра 2-го роду (1)

в) деякі властивості резольвенти інтегрального рівняння Вольтерра 2-го роду (1)

г) деякі властивості дробово-експоненціальних функцій (1).

2. Математичні моделі реологічних тіл (1).

3. Основи лінійної теорії в’язкопружності

а) основні рівняння (1).

б) теорема єдиності; основні крайові задачі (1)

в) принцип Вольтерра (1)

г) вибір ядер інтегральних операторів (2)

д) принцип відповідності (1)

Тема 3. Метод осереднення для в’язкопружних композитів (1).

Контрольна робота

4. Структура навчальної дисципліни

| Назви змістових модулів і тем | Кількість годин |
| --- | --- |
|  | Денна форма |
|  | Усього | Л | П | Лаб | Інд | Ср |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 семестр |
| Змістовий модуль 1. |
| Тема 1. |  | 4 |  |  |  |  |
| Тема 2. |  | 11 |  |  |  |  |
| Тема 3 |  | 1 |  |  |  |  |
| Разом – зм. модуль 1 |  | 16 |  |  |  | 20 |

5.Самостійна робота

| № з/п | Назва теми | К-сть год. |
| --- | --- | --- |
| 9 семестр |
| 1 | Опрацювання лекційного матеріалу | 5 |
| 2 | Підготовка до колоквіуму, контрольної роботи | 5 |
| 3 | Матеріал для самостійного опрацювання Фізичні стани високополімерних тіл: а) термомеханічна крива, склоподібний стан; б) високоеластичний стан; в) в’язкотекучий стан; г) кристалічний стан. [ 1, с. 28-61] | 2 |
|  | В’язкопружні (реологічні) тіла з найпростішим законом деформування Реологічне тіло Максвела [ 1, с. 62-66] | 1 |
|  | Реологічне тіло Фойґта. [ 1, с. 66-70] | 1 |
|  | Реологічні тіла з трьохелементними схемами. [ 1, с. 70-81] | 3 |
|  | Реологічні тіла з чотирьохелементними схемами. [ 1, с. 81-89] | 3 |
|  | РАЗОМ | 20 |

6. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою.

Для отримання заліку потрібно набрати за поточну успішність більше 51 бала.

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

9 семестр   Вид контролю –  залік.

Семестровий контроль:

Колоквіум  –   50  балів

Контрольна робота  -   50  балів

Усього – 100 балів.

7. Рекомендована література

Література базова

1.Савін Г.М., Рущицький Я.Я. Елементи механіки спадкових середовищ. –К.: Вища школа, 1976.

2.Победря Б.Е. Механика композиционных материалов. –М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984.

3.Кристенсен Р. Введение в теорию вязкоупругости. –М.: Мир, 1974.

#### Література додаткова

4.Малмейстер А.К., Тамуж В.П., Гетерс Г.А. Сопротивление полимерных и композитных материалов /3-е изд./. –Рига: Зинатне, 1980.

5.Геракович К. (ред.) Неупругие свойства композиционных материалов. –М.: Мир, 1978.

6.Либовиц Г. (ред.) Разрушение, т.7, ч.1,2. –М.: Мир, 1976.

7.Кристенсен Р. Введение в механику композитов. –М.: Мир, 1982.

Програму склав					доцент	Кузь І.С.