Форма  № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

# Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра механіки

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор

з науково-педагогічної  роботи

___________________________

“______”_______________20___ р.

## ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

__________       Втомне руйнування матеріалів         _____

(шифр і назва навчальної дисципліни)

галузі  знань_________11 математика та статистика ______

(шифр і назва  галузі  знань)

для спеціальності __ 113  прикладна_математика_________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації____ 1. теоретична   та   прикладна_механіка ___

(назва спеціалізації)

факультету ______________механіко-математичного________

(назва  факультету)

| Форма Навчання | Курс | Семестр | Кредитів ECTS | Загальний обсяг (год.) | Всього аудит. (год.) | у тому числі (год.): | Самос- тійна робота (год.) | Контрольні (модульні) роботи (шт.) | Розрахунково-графічні роботи (шт) | Курсові проекти (роботи), (шт.) | Залік (сем.) | Екза-мен (сем.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Лекції | Лабора-торні | Прак- тичні |  |  |  |  |  |  |
| Денна | 5 | 9 | 6 | 180 | 64 | 32 | 32 |  | 116 |  |  |  |  | 9 |

Робоча програма складена на основі: освітньо-професійної програми ГСВО підготовки магістра з галузі знань 11 математика та статистика спеціальності 113 прикладна математика спеціалізації 1. теоретична та прикладна механіка : цикл нормативних навчальних дисциплін  спеціалізації     теоретична та прикладна механіка_

Робочу програму склав _ проф.Андрейків О.Є.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри механіки механіко-математичного факультету

Протокол № ___ від  “____”________________20__ р.

Завідувач кафедри    механіки

_______________________ /_Сулим Г.Т._____/

(підпис)			 (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р.

1.РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ

| Шифр умінь та змістових модулів | Зміст умінь, що забезпечується |
| --- | --- |
| 1 | Студент повинен вміти моделювати втомне руйнування матеріалів в реальних умовах експлуатації і визначати ресурс (залишковий ресурс) елементів конструкцій |

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Лекційний курс

| Шифр змістового модуля | Назва змістового модуля | Кількість аудиторних годин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Класична теорія втоми. Теорія циклічної тріщиностійкості матеріалів. Вплив агресивного середовища на циклічну тріщиностійкість матеріалів. | 32лекц.+32 лаб. |

2.2.  Самостійна робота студента:

- Опрацювання  лекційного матеріалу протягом семестру –  64 год.

- Матеріал для самостійного опрацювання  - 52 год.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Література базова

- Андрейкив А.Е. Пространственные задачи теории трещин. –Киев: Наукова думка, 1982. –245 с.

- Панасюк В.В., Андрейкив А.Е., Партон В.З. Основы механики разрушения материалов. –Киев: Наукова думка, 1988. –488 с.

- Андрейкив А.Е., Дарчук А.И. Усталостное разрушение и долговечность конструкций. 1992. –184 с.

#### Література додаткова

- Коцанда С. Усталостное разрушение металлов. –М: Металлургия, 1976.  –456 с.

- Трощенко В.Т. Усталость и неупругость металлов. –Киев: Наукова думка, 1971. –268 с.

КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою.

Для отримання позитивної оцінки з семестрового контролю потрібно набрати за поточну успішність та за іспит більше 51 бала.

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

9 семестр   Вид контролю –  іспит.

Семестровий контроль:

Індивідуальне завдання, контрольне опитування  - 50 балів

Іспит – 50 балів.

Усього – 100 балів.

Автор _____________________/________Андрейків О.Є.______/

Форма  № Н - 3.04

### Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра   механіки

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор

з науково-педагогічної роботи

___________________________

“______”_______________20___ р.

## РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

__________       Втомне руйнування матеріалів         _____

(шифр і назва навчальної дисципліни)

галузі  знань_________11 математика та статистика ______

(шифр і назва  галузі  знань)

для спеціальності __ 113  прикладна_математика_________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації____ 1. теоретична   та   прикладна_механіка ___

(назва спеціалізації)

факультету ______________механіко-математичного________

(назва  факультету)

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Втомне руйнування матеріалів _. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 113 прикладна математика спеціалізації теоретична та прикладна механіка. - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016.

Розробник:		 проф.Андрейків О.Є.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри механіки

Протокол № ___ від  “____”________________20__ р.

Завідувач кафедри механіки

_______________________ (     Сулим Г.Т.    )

(підпис)                                               (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р.

Схвалено методичною комісією механіко-математичного факультету

Протокол № ___ від  “____”________________20___ р.

“_____”________________20__ р. Голова     _______________(  _____________________)

(підпис)                                   (прізвище та ініціали)

(__________, 20__

( __________, 20__

# Опис навчальної дисципліни

# (Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни

# “     Втомне руйнування матеріалів    ”)

| Найменування показників | Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень | Характеристика навчальної дисципліни |
| --- | --- | --- |
|  |  | денна форма навчання |
| Кількість кредитів 6 | Галузь знань 11 математика та статистика (шифр, назва) | цикл нормативних навчальних дисциплін |
| Змістових модулів – 1 | Спеціальність 113 прикладна математиика (шифр, назва) | Рік підготовки: |
|  | Спеціалізація (професійне спрямування) Теоретична та прикладна механіка | 5 |
|  |  | Семестр |
| Загальна кількість годин – 180 |  | 9 |
|  |  | Лекції |
| Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних 2/2 самостійної роботи студента – 7 | Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр | 32 год. |
|  |  | Лабораторні роботи |
|  |  | 32 год. |
|  |  | Самостійна робота |
|  |  | 116 год. |
|  |  | Вид контролю: контрольне опитування |

# Мета та завдання навчальної дисципліни

Питання втоми матеріалів і елементів конструкцій, їх здатність забезпечити заданий ресурс відіграють основну роль при проектуванні елементів конструкцій і деталей машин.

Спецкурс “Втомне руйнування матеріалів” є важливим у забезпеченні спеціалізації в області механіки деформівного твердого тіла. Спецкурс передбачає вивчення сучасних уявлень про втому матеріалів, основних механізмів втомного руйнування матеріалів, математичних моделей зародження і докритичного росту втомних тріщин, впливу факторів зовнішнього середовища та ресурс елементів конструкцій.

Спецкурс складається із трьох розділів: класична теорія втоми, теорія циклічної тріщиностійкості матеріалів, вплив агресивного середовища на циклічну тріщиностійкість матеріалів.

Освоївши цей спецкурс студент повинен вміти моделювати втомне руйнування матеріалів в реальних умовах експлуатації і визначати ресурс (залишковий ресурс) елементів конструкцій.

Використовується при вивченні спецкурсу “Методи визначення ресурсу елементів конструкцій”. Вимагається знання курсів:

- Опір матеріалів.

- Теорія пружності і пластичності.

- Основи механіки крихкого руйнування.

# Програма навчальної дисципліни

9 семестр

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Класична теорія втоми

Історія формування класичної теорії втоми матеріалів (2). Структура теорії втоми (2). Визначення циклічних навантажень і напружень, основні визначення і позначення (2). Теорія Веллера (2). Малоциклова втома, рівняння Кофіна Менсона (2). Закон лінійного сумування пошкоджень (2). Мікромеханізми втомного руйнування (2). Методи побудови діаграми Веллера (4).

Тема 2. Теорія циклічної тріщиностійкості матеріалів

Представлення втомного руйнування матеріалів з точки зору механіки руйнування (4). Історія виникнення теорії поширення втомних тріщин (4). Основна гіпотеза в оцінці швидкості росту втомних тріщин і її аналітичне представлення (4). Розрахункова модель для визначення періоду зародження втомних тріщин (6). Визначення пружнопластичних деформацій біля вершини гладкого концентратора (6). Розрахункова модель для визначення періоду докритичного росту втомних тріщин в тривимірних тілах (4). Розрахункова модель для визначення періоду докритичного росту втомних тріщин в пластинах (6). Докритичний ріст втомної тріщини в одній площині тривимірного тіла (4). Вплив газоподібного водню на поширення втомних тріщин (6). Основні постулати визначення ресурсу і залишкового ресурсу елементів конструкцій (4).

4. Структура навчальної дисципліни

| Назви змістових модулів і тем | Кількість годин |
| --- | --- |
|  | Денна форма |
|  | Усього | Л | П | Лаб | Інд | Ср |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 семестр |
| Змістовий модуль 1. |
| Тема 1. |  | 18 |  |  |  |  |
| Тема 2. |  | 14 |  | 32 |  |  |
| Разом – зм. модуль 1 |  | 32 |  | 32 |  | 52 |

5. Самостійна  робота

| (9 семестр) |
| --- |
| № з/п | Назва теми | К-сть год. |
| 1 | Опрацювання лекційного матеріалу протягом семестру | 64 |
| 2 | Матеріал для самостійного опрацювання Методи тригонометричних рядів для розв’язання задачі про ріст втомної тріщини, близької в плані до колової. [3,5] Втомне руйнування металів в умовах дії корозійноактивних середовищ. [3,5] | 52 |
|  | Разом | 116 |

6. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою.

Для отримання позитивної оцінки з семестрового контролю потрібно набрати за поточну успішність та за іспит більше 51 бала.

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

9 семестр   Вид контролю –  іспит.

Семестровий контроль:

Індивідуальне завдання, контрольне опитування  - 50 балів

Іспит – 50 балів.

Усього – 100 балів.

7. Рекомендована література

Література базова

1. Андрейкив А.Е. Пространственные задачи теории трещин. –Киев: Наукова думка, 1982. –245 с.

2. Панасюк В.В., Андрейкив А.Е., Партон В.З. Основы механики разрушения материалов. –Киев: Наукова думка, 1988. –488 с.

3. Андрейкив А.Е., Дарчук А.И. Усталостное разрушение и долговечность конструкций. 1992. –184 с.

#### Література додаткова

4. Коцанда С. Усталостное разрушение металлов. –М: Металлургия, 1976.  –456 с.

5. Трощенко В.Т. Усталость и неупругость металлов. –Киев: Наукова думка, 1971. –268 с.

Програму склав				 професор   Андрейків О.Є.